附件10

2022年清远市人造板（细木工板、纤维板、刨花板、胶合板）产品质量监督抽查

实施细则

一 抽样方法

（一）样品及抽样地点

抽查样品应为同一型号规格，同一批次的产品。优先抽取被抽样企业有代表性的规格产品。

（二）抽样方法及数量

从企业成品仓库随机抽取经企业出厂检验合格或者以任何方式表明合格的、近期生产的 产品。

以同一批号、同一规格的产品为抽样基数，原则上中密度纤维板等板材类产品的抽样基数不少于20张。

所抽样品分为初检样品、复验样品和备样。初检样品和复验样品用于产品标准中要求的初检和复验，备样用于异议处理时进行的复检。

抽样量

| 产品类型 | 抽样量 | 检验样品 | 备用样品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 胶合板 | 5张 | 3张作为检验样品，分别为初检1张（锯制成600mm×600mm×3块，500mm×500mm×2块）、复验2张（锯制成600mm×600mm×6块，500mm×500mm×4块） | 2张（锯制成600mm×600mm ×6块） |
| 刨花板 | 5张 | 初检1张（锯制成800mm×800mm×2块，500mm×500mm×2块）、复验2张（锯制成800mm×800mm×4块，500mm×500mm×4块） | 2张（锯制成800mm×800mm×4块） |
| 细木工板 | 5张 | 初检1张（锯制成500mm×500mm×5块）、复验2张（锯制成500mm×500mm×10块） | 2张（锯制成500mm×500mm×10块） |
| 中密度纤维板 | 5张 | 初检1张（锯制成800mm×800mm×2块，500mm×500mm×2块）、复验2张（锯制成800mm×800mm×4块，500mm×500mm×4块） | 2张（锯制成800mm×800mm×4块） |

将初检、复验样板按照标准规定取样，每片样块应注明编号。样品应用铝箔、塑料袋等不吸附、不释放甲醛的材料密封包装。抽样单还需标注产品执行标准、产品用途分类、产品耐磨等级、甲醛释放量等级、产品规格等信息。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

备注: 当人造板的厚度≥25mm时，按实际检验要求进行锯制；

每家企业抽取1～2种主导产品，分成二份，一份带回市质计所检验，一份做备用样品。

（三）样品处理

样品及备样由抽样人员或委托受检单位送交质检机构。

（四）抽样单

经受检单位代表确认无误后，由抽样人员与受检单位代表在抽样单上签字、盖章，当场封存样品，加贴封条，封条上应有受检单位代表签名、抽样人员签名、抽样单位盖章、抽样日期及抽样编号。

（五）抽样分组及人员要求

本次抽样分一组进行，抽样人员严格按照省局的要求需取得抽样资格证方可从事本次抽样工作。

二 检验依据

- （一）检验项目及检验项目重要程度分类见表1～表4

表1中密度纤维板

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A 类 | B类 |
| 1 | 密度 | GB/T 11718-2009 GB/T 11718-2021 | 推荐性 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
| 2 | 板内密度偏差 | GB/T 11718-2009 GB/T 11718-2021 | 推荐性 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
| 3 | 含水率 | GB/T 11718-2009 GB/T 11718-2021 | 推荐性 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
| 4 | 静曲强度 | GB/T 11718-2009 GB/T 11718-2021 | 推荐性 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
| 5 | 弹性模量 | GB/T 11718-2009 GB/T 11718-2021 | 推荐性 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
| 6 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 11718-2009 GB/T 11718-2021 | 推荐性 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
| 7 | 表面胶合强度 | GB/T 11718-2009 GB/T 11718-2021 | 推荐性 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
| 8 | 内胶合强度 | GB/T 11718-2009 GB/T 11718-2021 | 推荐性 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
| 9 | 甲醛释放限量 | GB 18580-2017 | 强制性 | GB 18580-2017 | ● |  |

表2 刨花板

| 序号 | 检验项目 |  | 标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A 类 | B类 |
| 1 | 含水率 |  | GB/T 4897-2015 | 推荐性 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
| 2 | 板内密度偏差 |  | GB/T 4897-2015 | 推荐性 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
| 3 | 静曲强度 |  | GB/T 4897-2015 | 推荐性 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
| 4 | 弹性模量 |  | GB/T 4897-2015 | 推荐性 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
| 5 | 内胶合强度 |  | GB/T 4897-2015 | 推荐性 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
| 6 | 表面胶合强度 |  | GB/T 4897-2015 | 推荐性 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
| 7 | 2h吸水厚度膨胀率 |  | GB/T 4897-2015 | 推荐性 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
| 8 | 握螺钉力 | 板面 | GB/T 4897-2015 | 推荐性 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
|  |  | 板边 | GB/T 4897-2015 | 推荐性 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
| 9 | 甲醛释放量 |  | GB 18580-2017 | 强制性 | GB 18580-2017 | ● |  |

表3 普通胶合板

| 序号 | 检验项目 |  | 标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A 类 | B类 |
| 1 | 含水率 |  | GB/T 9846-2015 | 推荐性 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
| 2 | 胶合强度 |  | GB/T 9846-2015 | 推荐性 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
| 3 | 浸渍剥离 |  | GB/T 9846-2015 | 推荐性 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
| 4 | 静曲强度 | 顺纹 | GB/T 9846-2015 | 推荐性 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
|  | 静曲强度 | 横纹 | GB/T 9846-2015 | 推荐性 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
| 5 | 弹性模量 | 顺纹 | GB/T 9846-2015 | 推荐性 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
|  | 弹性模量 | 横纹 | GB/T 9846-2015 | 推荐性 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
| 6 | 甲醛释放量 |  | GB 18580-2017 | 强制性 | GB 18580-2017 | ● |  |

表4 细木工板

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A 类 | B类 |
| 1 | 横向静曲强度 | GB/T 5849-2016 | 推荐性 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
| 2 | 含水率 | GB/T 5849-2016 | 推荐性 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
| 3 | 浸渍剥离性能 | GB/T 5849-2016 | 推荐性 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
| 4 | 表面胶合强度 | GB/T 5849-2016 | 推荐性 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
| 5 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 | 强制性 | GB 18580-2017 | ● |  |

（二）检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

三 判定规则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。