附件11

2022年清远市钢筋混凝土用热钢筋产品质量监督抽查实施细则

一 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数应满足抽样数量要求。

对直条热轧带肋钢筋取样时，在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中随机抽取1捆，在该捆中随机抽取5 根钢筋，每根钢筋截取的长度为2400mm（d≥28mm 的钢筋取样长度为3400mm），逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品（d≥28mm的每根钢筋分成2支长度为1700mm的样品），2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），每支样品要保证有完整的表面标志，标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

对盘卷热轧带肋钢筋取样时，随机抽取同一牌号、同一规格、同一批次产品的5盘产品，在每盘钢筋上距头或尾至少2000mm处，随机截取1根长度为2400mm 的钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm 的样品，2 支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b）。标记a 的5 支样品为检验样品，标记b 的5 支样品为备用样品。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样时需确认的信息见表1：

表1热轧带肋钢筋信息确认表

| 产品名称 | 热轧带肋钢筋 |
| --- | --- |
| 检测依据 | GB/T 1499.2-2018 《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 |
| 牌号 | □HRB400 □HRBF400 □HRB400E □HRBF400E □HRB500 □HRBF500 □HRB500E □HRBF500E □HRB600 |
| 规格（公称直径，mm） | □6 □8 □10 □12 □14 □16 □18 □20 □22 □25 □28 □32 □36 □40 □50 |

二 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表2。

表2 热轧带肋钢筋检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 | A类a | B类b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 横肋高 | GB/T 1499.2-2018 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● |
| 2 |  | 肋间距 |  |  |  | ● |
| 3 | 重量偏差c |  |  |  | ● | ● |
| 4 | 化学成分 | 碳 |  | GB/T 223.5-2008 GB/T 223.11-2008 GB/T 223.12-1991 GB/T 223.14-2000 GB/T 223.19-1989 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.40-2007 GB/T 223.59-2008 GB/T 223.63-1988 GB/T 223.85-2009 GB/T 223.86-2009 GB/T 4336-2016 GB/T 20123-2006 GB/T 20125-2006 | ● |  |
| 5 |  | 硅 |  |  | ● |  |
| 6 |  | 锰 |  |  | ● |  |
| 7 |  | 磷 |  |  | ● |  |
| 8 |  | 硫 |  |  | ● |  |
| 9 |  | 碳当量 |  |  | ● |  |
| 10 | 力学性能 | 抗拉强度 |  | GB/T 28900-2012及GB/T 1499.2-2018 | ● |  |
| 11 |  | 下屈服强度 |  |  | ● |  |
| 12 |  | 断后伸长率d |  |  | ● |  |
| 13 |  | 最大力总延伸率e |  |  | ● |  |
| 14 |  | 实测抗拉强度与实测屈服强度之比e |  |  | ● |  |
| 15 |  | 实测屈服强度与屈服强度特征值之比e |  |  | ● |  |
| 16 | 工艺性能 | 弯曲性能 |  | GB/T 28900-2012及GB/T 1499.2-2018 | ● |  |
| 17 |  | 反向弯曲f |  |  | ● |  |
| 18 | 金相 |  |  | GB/T 13298-2015及GB/T 1499.2-2018 | ● |  |
| 19 | 表面标志 |  |  | GB/T 1499.2-2018 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 c重量偏差项目实测值大于标准值的2.0倍，为重要项；实测值小于标准值或等于标准值的2.0倍，为较重要项； d断后伸长率适用于非抗震钢筋； e实测抗拉强度与实测屈服强度之比（可简称“强屈比”）、实测屈服强度与屈服强度特征值之比（可简称“屈屈比”）、最大力总延伸率检验适用于抗震钢筋； # f反向弯曲项目适用于抗震钢筋。 |  |  |  |  |  |  |

注：①对所抽取的热轧带肋钢筋样品，先进行尺寸、重量偏差、表面标志项目的检验，后截取化学成分、金相、力学性能、工艺性能的检验样品，截取后的剩余留样保留并与截取样品编号一一对应。

②化学成分的检验方法优先采用光谱法，仲裁检验采用化学法。

③金相统一采用微观组织进行检验和判定。

三 判定规则

（一）依据标准

GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。